## Slide 1: SOI検出器における電荷収集
東北大 M1
小野 善将
SOI
Silicon On Insulator
(http://rd.kek.jp/project/soi/)

## Slide 2: 研究目的
SOI検出器：センサーと読み出し回路が一体
従来のHybrid型のセンサー構造と違う。
最適化が必要
Hybrid型
SOI検出器（Monolithic型）
センサーと回路が分離
金属バンプでコンタクト
センサーと回路が半導体プロセスによりミクロン以下の大きさで形成できる
金属バンプ

## Slide 3: センサー構造の形成
センサー：PN接合を不純物インプラントで形成
センサー端子Psubの形成
BPWとBNW
Psub：センサー・回路間のコンタクト
回路部分が削られる
小さくする（固定）。
P++
N-
P型
BPWとBNW：
回路の上からインプラント
P型
N型
N-
P+
N+
本来の目的はバックアップに記載。
今回の研究内容
BPWとBNWをうまく使い、電荷収集という観点から、
センサー構造を最適化する。
回路
BOX

## Slide 4: 最適化すること
電荷収集効率
電荷収集時間
電荷がどの程度、そのピクセルで回収されるか？
電荷がどの程度の時間で回収されるか？
Psub
ホール
電子
収集による電流変化
I (μA)
t(ns)

## Slide 5: 検証方法
半導体シミュレーションソフト:TCAD(2次元)で検証。
中央のピクセル領域に電荷ペア（線上）を置く。
センサー電圧、中央のPsubに回収される電荷
100(pair/um) : MIPを想定
電荷収集効率
電荷収集時間
落とした電荷位置の依存性を見る
depo_x = [0, 5, 10] (um)
ピクセル間の中央に落とした場合
ホール
電子
depo_x = 10 (um)
depo_x
20um

## Slide 6: 検証構造
回路の代わりにBOX層の上を0Vにおとす（Hybrid型との違い）。
3ピクセル(3つのPsub)、N基板の構造。
BPW：Psubに接する形、 BNW：ピクセル(Psub)間
それぞれの幅を変えてシミュレーション。
Tbulk | 50um
Tbox | 0.2um
W | 1um
P | 20um
Tbulk
P
W
固定
BNW
BPW
0V
30V
Tbox

## Slide 7: BOX層の上を0Vに落とすと…(SOI検出器では)
ホールがBOX層とセンサー界面に行ってから、Psub端子に回収されることが分かります。
全体像
センサー間

## Slide 8: BPW
BPW大きい → 収集効率がよい、収集時間短い
BPW8umで最大8倍速くなる（90%収集、ないときに比べて）。
電荷収集効率
Psub2での収集時間(depo_x=10um)

## Slide 9: BPW （動画）
BPW:6umでの電荷収集です。
全体像
センサー間

## Slide 10: BNW
BNW:10umまで → 収集効率がよい、収集時間短い
BNW:10umで最大4倍はやくなる（90%収集、ないときに比べて）
Psub2での収集時間(depo_x=10um)
電荷収集効率

## Slide 11: BNW （動画）
BNW6umでの電荷収集です。
全体像
センサー間

## Slide 12: 考えるべきこと
BPWはセンサーとつながっている。
BPWが大きいとセンサー周りの寄生容量増加。
なるべくBPWが小さくなるようにしたい（最小限に）。
BNWを使うと効果的。
例：）
BPW 3um ⇒ C ≈ 8e-18 (F)
BPW 8um ⇒ C ≈ 1e-16 (F)
→ センサー間の容量が約10倍になる

## Slide 13: まとめと今後
電荷収集という観点からセンサー構造を最適化している。
BPW、BNWを大きくすることにより電荷収集効率がよく、電荷収集時間が短くなることが分かった。
BPWは回路、センサー間との容量を生むため好ましくない。→ BNWを使うといい。
TCADシミュレーションがどれほど再現できているものかを実際の値と比較する。現在、実験中…
まとめ
今後

## Slide 14: バックアップ
回路層なしでの電荷収集
分布図の見方
電界分布
空乏層
BPWの目的
BNWの目的
2層SOI 構造
SOI Silicon On Insulator

## Slide 15: 回路層なしでの電荷収集
ホールはBOX/Si界面でたまらず、Psubに回収されます。
全体像
センサー間
SOI Silicon On Insulator

## Slide 16: 分布図の見方
ホール分布、電子分布、電場分布すべてに共通。
全体像
センサー間
Psub1
Psub2
Psub3
Psub2
Psub3
Back
SOI Silicon On Insulator

## Slide 17: 電界分布 (回路層あり、なし)
回路層なし
回路層あり
SOI Silicon On Insulator

## Slide 18: 電界分布 (BPW:6um, BNW:6um)
BNW
BPW
SOI Silicon On Insulator

## Slide 19: 空乏層
Vback=30Vでは全空乏化している。
Vback = 5V
SOI Silicon On Insulator

## Slide 20: BPWの目的
Backgate効果抑制のため付けられた。
BPW = 0V
+HV
+HV電圧
0V
5V
10V
50V
100V
Trが常時ON
⇒ Backgate効果
Back channel ON
SOI Silicon On Insulator

## Slide 21: BNWの目的
Nested Well 構造
Signal is collected with the deep Buried P-well.
Back gate and Cross Talk are shielded with the Buried N-well.
Test chip is under process.
implant
SOI Silicon On Insulator

## Slide 22: 2層 SOI 構造
２層 SOI Wafer
Back Gateは抑制
クロストークは改善
放射線耐性改善
BOX電荷の補償可能
センサー容量増加小
埋込みSOI層を使った新デバイスの可能性
SOI Silicon On Insulator