## Slide 1: 原子核乾板を用いた 暗黒物質方向探索実験
名古屋大学 博士課程1年
梅本篤宏

## Slide 2: 原子核乾板による飛跡検出
荷電粒子の飛跡を三次元的に記録
200 μm
光学顕微鏡で断層撮像

## Slide 3: 世界の直接探索実験
弱い相互作用による暗黒物質粒子と原子核の反応を観察
Weakly Interacting Massive Particles = WIMPS
WIMPsの到来方向情報を用いる（飛跡として捕らえる）ことでシグナルであることを強調
DAMA実験はWIMPsを検出し、地球の公転による季節変動を観測したと主張
しかし、その他の多くの実験が異なる結果を主張

## Slide 4: 原子核乾板の特長
スケーラビリティー
DAMA実験では～100 kgのNaI検出器を用いて暗黒物質の探索
時間分解能 ⇒赤道儀に載せてWIMPsの進行方向に常に向ける
サブミクロンの空間分解能
低バックグラウンド実験
125mm
100mm
原子核乾板
125mm
75mm
8.3kg
既存の乾板技術以上のものが必要
暗黒物質の方向探索実験を成功させるための要素
乾板製造は個体差なくできている
⇒乾板の枚数を増やすことで
性能を維持したまま大質量化

## Slide 5: 原子核乾板の飛跡検出原理
荷電粒子
臭化銀結晶
(Ag,Br)
ゼラチン (C, (N,O))
潜像核
原子核乾板はゼラチン中に臭化銀結晶が分散された構造
⇒臭化銀結晶が荷電粒子に対するセンサーの役割を担う
1 μm
光学顕微鏡で1 μm以上の銀粒子並びを追尾し、飛跡解析
現像

## Slide 6: 原子核乾板の飛跡検出原理
臭化銀結晶
(Ag,Br)
ゼラチン (C, (N,O))
1 μm
現像
WIMPs
(中性電荷)
WIMPs Target
期待される WIMPs Signal はとても短い
e.g. WIMPs Mass ~10 GeV/c2 , Velocity ~800 km/s
⇒ recoil nuclear(C,N,O) kinetic energy ~100 keV and track range ~ 200 nm
飛跡を作らない

## Slide 7: WIMPs探索に向けた検出器の開発
1 μm
センサーである臭化銀結晶を微粒子化・高密度に分散
結晶サイズ 40 nm 密度 11 counts/μm

## Slide 8: WIMPs探索に向けた検出器の開発
1 μm
現像
センサーである臭化銀結晶を微粒子化・高密度に分散
結晶サイズ 40 nm 密度 11 counts/μm
飛跡として検出
結晶構造から決まる検出器の飛跡検出閾値 50 nm (炭素の反跳エネルギー30 keV)

## Slide 9: 低速炭素イオンの飛跡
名古屋大学先端研究所イオン注入装置で反跳原子核事象に似た飛跡を生成
ガス CO2/Ar→Carbon
加速電圧 30~200 kV
ドーズ量 2×107 /cm2
照射時間 0.2 sec
ビーム電流 3.8 nA
光学像の形状異方性から到来方向と飛程を検出
d = 0.61（λ /NA） ～200 nm (光学分解能)
100 keV 光学顕微鏡 λ~450nm N.A=1.45
炭素イオン
原子核乾板
飛跡の長さが光学分解能程度になる
⇒全く新しい解析システムの開発が必要
11µm

## Slide 10: 解析アルゴリズムの開発
Original image
Binarization
Contour extraction
Ellipse fit
1.7µm
楕円解析
Major
Minor
Ellipticity
Elli > 1.4
Elli > 1.25
Ellipticity = Major/Minor で飛跡らしさの評価 Majorの傾きで飛跡方向の検出
ビーム方向（Angle = 0 rad) と相関 100 keV の炭素の方向検出 (σ 350 mrad)

## Slide 11: WIMPsの探索領域
Elli cut 1.25
Elli cut 1.40
Elli cut 1.60
1 kg ・y, 90% C.L., Elli. > 1.25
10 kg ・y, 90% C.L.
Elli. > 1.25
炭素原子核の検出効率
Spin-independent cross section limit
[ main target : CNO + Ag,Br]
0 BG & no directionality
10 kg・y の原子核乾板による探索実験によりDAMAの結果に言及

## Slide 12: Back Ground事象の識別
臭化銀結晶が記録する荷電粒子のエネルギー情報に着目
Signal event (recoiled nuclei)
  de/dx : 100~1000 keV/um
  励起電子数が多い⇒潜像核が多い・核自体が大きい
Background event (electron from C14)
  de/dx : 1~10 keV/um
  励起電子数が少ない⇒潜像核が小さい・少ない
Noise event (not from particle, unknown)
励起電子の形成過程を踏まない⇒潜像核が存在しない
hole+ electron-
?
40 nm

## Slide 13: 実験感度の向上
現像では潜像核が伸びて絡まりあうようにして成長
エネルギー情報が現像後の銀粒子の形状として現れる
⇒ナノレベルの情報を読み取ることでS/N比の向上が期待
hole+ electron-
?
?
現像
１つの臭化銀結晶から生成
TEM画像
40 nm

## Slide 14: 銀ナノ粒子の光学応答
100 nm
TEM image
球形銀ナノ粒子の光学応答（粒子サイズと反射光の色）
直径60nm
直径60 nm
直径45 nm
直径85 nm
Optical image taken by color camera
The direction of polarization
r
short
long
形状に異方性がある銀ナノ粒子の光学応答（入射光の偏光と反射光の色）
金属ナノ粒子はその形状に強く依存した光学応答を示す（局在表面プラズモン共鳴）
3 μm

## Slide 15: 100keV 炭素イオンのカラーカメラ画像
2μm
炭素の飛跡は可視光域で非常にカラフルに見える
散乱強度が一番高い波長と偏光の光が共鳴的に観測

## Slide 16: 光学顕微鏡画像
λ = 550 nm 通常の光学像
5 μm

## Slide 17: 反射光の偏光解析
Polarizer angle
5 μm
λ = 550 nm 偏光板を挿入し回転

## Slide 18: 反射光の偏光解析
Polarizer angle
5 μm
1 μm
1 μm
形状の違いを光学応答の変化として観測
光学分解能を超えた飛跡解析が可能

## Slide 19: 楕円率の低い炭素事象の光学像
500 nm
500 nm
500 nm

## Slide 20: 偏光解析結果
500 nm
Y axis (pixel =58nm)
X axis (pixel =58 nm)
中心位置からのずれ量
RMS ~ 10 nm
輝点は一定位置に存在
500 nm
X axis (pixel =58 nm)
Y axis (pixel =58nm)
100 nm
●輝点位置
炭素の飛跡
単一粒子
輝点は100 nm 変位
飛跡長と方向を認識

## Slide 21: 偏光解析結果
500 nm
Y axis (pixel =58nm)
X axis (pixel =58 nm)
中心位置からのずれ量
RMS ~ 10 nm
輝点は一定位置に存在
500 nm
X axis (pixel =58 nm)
Y axis (pixel =58nm)
100 nm
●輝点位置
炭素の飛跡
単一粒子
輝点は100 nm 変位
飛跡長と方向を認識
現在、解析システムとしての確立を目指し研究開発を行っている
波長を変えた時の光学強度や偏光情報を組み合わせることで、バックグラウンド除去効率の向上を目指す

## Slide 22: 原子核乾板を用いた暗黒物質探索
NEWS(Nuclear Emulsions for WIMP Search) 実験
2015年11月
イタリアグランサッソ研究所に提出
日本（名古屋大学）とイタリア、ロシア
トルコとの合同実験
2016年度ようやく地下実験開始予定
初年度にテスト実験
（バックグラウンド量の見積り）
2017年夏に1 kg の原子核乾板を
用いた方向探索実験開始

## Slide 23: まとめ
DAMA実験が主張しているWIMPsの存在について答えを出すため、方向感度を持った原子核乾板による探索実験を行う
今までの原子核乾板実験とは、まったく異なる新しい技術を用いた解析を行うことで、WIMPsに対する感度の向上を目指す
NEWS実験として2016年度にイタリアのグランサッソ研究所でテスト実験を開始
2017年夏に本格的な実験を開始できるように準備を進行中